Санкт – Петербургский государственный технологический институт

(Технический университет)

| Кафедра технологии стекла и общей технологии силикатов Лаборатория кристаллографии и минералогии | Факультет | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Курс | 3 |
|  | Группа | 115 |

Исследование и определение минерала

| Студент: | Frolbrain |
| --- | --- |
| Руководитель: | Михайлова Лариса Игоревна |

Санкт-Петербург

2004

Содержание

Введение												3

Рентгенофазовый анализ									4

- Природа рентгеновского излучения						4

- Методы съемки рентгенограмм							5

- Возможности метода рентгенографии						8

- Качественный рентгенофазовый анализ						8

Инфракрасная спектроскопия								11

- Основы метода инфракрасной спектроскопии					11

- Применение ИК спектроскопии							13

Характеристика исследуемого минерала							14

Заключение											17

Список использованной литературы							18

Введение

Цель работы:  ознакомиться с основами количественного фазового рентгеновского анализа и определение фазового состава минерала.

Фазой называют однородные (гомогенные) составные части системы, имеющие одинаковый состав, кристаллическое строение и свойства, одно и то же агрегатное состояние и отделенные от других составных частей поверхностями раздела. Физические свойства твердых тел зависят в определенной степени от их фазового состава, поэтому важной задачей физического материаловедения является установление фазового состава кристаллического вещества, который часто определяют с помощью рентгенографического фазового анализа. Фазовым анализом называется установление наличия фаз в исследуемом образце, их идентификация (качественный анализ) и определение относительного содержания фаз (количественный анализ). Каждое кристаллическое вещество характеризуется атомным составом, кристаллической решеткой и расположением атомов в элементарной ячейке и поэтому дает специфическую рентгеновскую дифракционную картину. Таким образом, получаемая в эксперименте рентгеновская дифракционная картина многофазного поликристаллического образца есть сумма рентгенограмм всех фаз, находящихся в образце. Дифракционной характеристикой вещества служит спектр значений межплоскостных расстояний d и относительных интенсивностей (I) отражений от этих плоскостей, полученной на монохроматическом излучении.

Рентгенофазовый анализ

Природа рентгеновского излучения

Рентгеновское излучение представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны приблизительно от 0,01 до 1 нм. К возникновению рентгеновских лучей может приводить ускоренное или замедленное движение заряженных частиц. Например, торможение потока электронов (уменьшение их кинетической энергии) в поле атомов какого-либо вещества вызывает появление сплошного излучения, для которого зависимость интенсивности от длины волны непрерывна. Линейчатый (характеристический) спектр рентгеновского излучения возникает, когда движущиеся электроны обладают достаточно высокой кинетической энергией. Такие электроны при столкновении с атомом способны передать часть своей энергии электронам внутренних слоев его электронной оболочки.  В результате приобретения избыточной энергии электрон внутреннего слоя переходит на более высокий энергетический уровень или вообще удаляется за пределы атома. Возникает возбужденное состояние атома, в котором он обладает повышенной энергией  и которое является неустойчивым (время жизни не более 10-8 с). Возвращение в невозбужденное состояние сопровождается переходами электронов, имеющих более высокую энергию, на более низкоэнергетические орбитали.

Условно рентгеновское излучение можно разделить на коротковолновое (жесткое) и длинноволновое (мягкое). Возникает рентгеновское излучение при торможении электронов (или других заряженных частиц, например, протонов) в материальной преграде, а также при взаимодействии γ - излучения с веществом. При увеличении скорости тормозящихся электронов растет проникающая способность излучения. Рентгеновские лучи распространяются прямолинейно, преломляются, поляризуются и дифрагируют, как и видимый свет. Коэффициент преломления очень мало отличается от единицы; он равен , где  для металлов. Рентгеновское излучение проходит через непрозрачные для видимого света тела. Чем короче длина волны, тем большей проникающей способностью оно обладает. Рентгеновские лучи производят фотографическое действие, засвечивают фотографические пленки и бумагу. Рентгеновские лучи ионизируют газы, а также вызывают люминесценцию многих веществ.

Рентгеновские лучи можно разложить в спектр с помощью кристаллов. Кристаллы состоят из атомов, расположенных в пространстве в определенном периодическом порядке. Под влиянием электрического поля рентгеновских лучей электроны атомов становятся источниками сферических волн с длиной волны, равной длине волны первичного луча. Сферические волны, излучаемые отдельными атомами, интерферируют: гасят друг друга в одних направлениях и усиливают в других. Простое объяснение явления дифракции рентгеновских лучей при их прохождении через кристалл дали независимо друг от друга профессор Московского университета Ю.В.Вульф и английские физики отец и сын Брэгги. При выводе формулы Вульфа-Брэгга рассеяние рентгеновских лучей атомами кристалла рассматривается как своего рода отражение от атомных плоскостей. Такие плоскости можно условно провести через центры атомов кристалла (атомы считаются неподвижными, т.е. не участвующими в тепловых колебаниях). Кристалл представляется как семейство параллельных плоскостей, находящихся на одинаковом расстоянии d друг от друга. Предполагается, что число атомных плоскостей данного семейства велико и преломление в кристалле отсутствует. Пусть на кристалл падает параллельный пучок монохроматических (определенной длины волны λ) рентгеновских лучей под некоторым углом скольжения q по отношению к атомной плоскости кристалла:

Если разность хода между лучами, отраженными от разных плоскостей (GY+YH), кратна длине волны λ падающего излучения, то будет иметь место интерференция с усилением. Таким образом, условие эффективного зеркального отражения запишется в виде:

,

где n - целое число (порядок отражения). Это формула Вульфа-Брэгга. Из нее следует, что, измеряя экспериментально углы q дифракционных максимумов, можно при известном межплоскостном расстоянии d определить длину волн, отвечающих этим максимумам, или при известных длинах волн определять межплоскостные расстояния.

Методы съемки рентгенограмм

Методы съемки рентгенограмм разделяются на фотографические и дифрактометрические. При использовании методов первой группы осуществляется фоторегистрация рентгеновского излучения: под его воздействием происходит почернение фотоэмульсии. Возможны три принципиально различающихся варианта съемки с фоторегистрацией:

- Метод Лауэ. В этом методе пучок излучения с непрерывным спектром падает на неподвижный монокристалл. Дифракционная картина регистрируется на неподвижную фотопленку.

- Метод вращения монокристалла. Пучок монохроматического излучения падает на кристалл, вращающийся (или колеблющийся) вокруг некоторого кристаллографического направления. Дифракционная картина регистрируется на неподвижную фотопленку. В ряде случаев фотопленка движется синхронно с вращением кристалла; такая разновидность метода вращения носит название метода развертки слоевой линии.

- Метод порошков или поликристаллов (метод Дебая – Шеррера - Хэлла). В этом методе используется монохроматический пучок лучей. Образец состоит из кристаллического порошка или представляет поликристаллический агрегат.

Также применяется метод Косселя - неподвижный монокристалл снимается в широко расходящемся пучке монохроматического характеристического излучения.

Метод Лауэ применяется на первом этапе изучения атомной структуры кристаллов. С его помощью определяют сингонию кристалла и лауэвский класс (кристаллический класс Фриделя с точностью до центра инверсии). По закону Фриделя никогда невозможно обнаружить отсутствие центра симметрии на лауэграмме и поэтому добавление центра симметрии к 32-м кристаллическим классам уменьшает их количество до 11. Метод Лауэ применяется главным образом для исследования монокристаллов или крупнокристаллических образцов. В методе Лауэ неподвижный монокристалл освещается параллельным пучком лучей со сплошным спектром. Образцом может служить как изолированный кристалл, так и достаточно крупное зерно в поликристаллическом агрегате.

Метод вращения монокристалла является основным при определении атомной структуры кристаллов. Этим методом определяют размеры элементарной ячейки, число атомов или молекул, приходящихся на одну ячейку. По погасаниям отражений находят пространственную группу (с точностью до центра инверсии). Данные по измерению интенсивности дифракционных максимумов используют при вычислениях, связанных с определением атомной структуры.

При съемке рентгенограмм методом вращения кристалл вращается или покачивается вокруг определенного кристаллографического направления при облучении его монохроматическим или характеристическим рентгеновским излучением.

Дифракционные максимумы на рентгенограмме вращения располагаются вдоль прямых, называемых слоевыми линиями.

Максимумы на рентгенограмме располагаются симметрично относительно вертикальной линии, проходящей через первичное пятно. Часто на рентгенограммах вращения наблюдаются непрерывные полосы, проходящие через дифракционные максимумы. Появление этих полос обусловлено присутствием в излучении рентгеновской трубки непрерывного спектра наряду с характеристическим. При вращении кристалла вокруг главного (или важного) кристаллографического направления вращается связанная с ним обратная решетка. При пересечении узлами обратной решетки сферы распространения возникают дифракционные лучи, располагающиеся по образующим конусов, оси которых совпадают с осью вращения кристалла. Все узлы обратной решетки, пересекаемые сферой распространения при ее вращении, составляют эффективную, область, т.е. определяют область индексов дифракционных максимумов, возникающих от данного кристалла при его вращении. Для установления атомной структуры вещества необходимо индицирование рентгенограмм вращения. Индицирование обычно проводится графически с использованием представлений обратной решетки. Методом вращения определяют периоды решетки кристалла, которые вместе с определенными методом Лауэ углами позволяют найти объем элементарной ячейки. Используя данные о плотности, химическом составе и объеме элементарной ячейки, находят число атомов в элементарной ячейке.

Метод порошков используют для получения дифракционной картины от поликристаллических веществ в виде порошка или массивного образца (поликристалла) с плоской поверхностью шлифа. При освещении образцов монохроматическим или характеристическим рентгеновским излучением возникает отчетливый интерференционный эффект в виде системы коаксиальных дебаевских конусов, осью которых является первичный луч.

Дифракционные условия выполняются для тех кристаллов, в которых плоскости (hkl) образуют угол q с падающим излучением. Линии пересечения дебаевских конусов с пленкой, называются дебаевскими кольцами. Для регистрации интерференционной картины в методе порошков используют несколько способов расположения пленки по отношению к образцу и первичному пучку рентгеновских лучей: съемка на плоскую, цилиндрическую и конусную фотопленку. Регистрация может производиться также с помощью счетчиков. Для этой цели используют дифрактометр.

Определение периодов кристаллических решеток сопряжено с некоторыми погрешностями, которые связаны с неточным измерением вульф-брэгговского угла q . Высокой точности определения периодов (погрешность 0,01- 0,001 %) можно достигнуть, применяя особые методы съемки и обработки результатов измерения рентгенограмм, так называемых прецизионных методов. Достижение максимальной точности в определении периодов решетки возможно следующими методами:

- использованием значений межплоскостных расстояний, определенных из углов в прецизионной области;

- уменьшением погрешности в результате применения точной экспериментальной техники;

- использованием методов графической или аналитической экстраполяции.

Дифрактометрические методы съемки рентгенограмм, реализуемые в дифрактометрах, отличаются от фотографических тем, что дифракционная картина регистрируется последовательно во времени. При этом используется счетчик отраженных рентгеновских лучей, который перемещается по окружности таким образом, что угол дифракции θ при этом непрерывно изменяется. Для получения достаточно интенсивных рефлексов на рентгендифрактограмме необходимо использовать фокусирующие методы съемки, при которых в достаточно узкую щель счетчика попадает рентгеновское излучение, отраженное от образца с относительно большой поверхностью.

Возможности метода рентгенографии

С помощью рентгенографического анализа могут решаться многие задачи по исследованию различных минералов. Выбор конкретного метода исследования осуществляется в зависимости от поставленной задачи и от вида образца.

Полная расшифровка структуры поликристаллического образца возможна только в исключительных случаях. Индицирование рентгенограмм возможно при высокой симметрии кристаллической решетки либо, в отдельных случаях, при малых размерах элементарной ячейки. В то же время исследование поликристаллического образца позволяет решать следующие задачи:

- Идентификация присутствующих кристаллических фаз (качественный рентгенофазовый анализ);

- Определение количественного содержания кристаллических фаз в многофазном материале (количественный рентгенофазовый анализ);

- Определение микронапряжений кристаллической решетки, размера зерен поликристаллов и блоков мозаичной структуры;

- Определение размеров элементарной ячейки;

- Исследований текстуры вещества;

- Изучение степени дальнего порядка и распределения катионов в кристаллическом веществе;

- Определение типа твердых растворов, степени их упорядоченности, границ растворимости;

- Выявление внутренних дефектов в изделиях.

Качественный рентгенофазовый анализ

Для решения вопроса о том, какая фаза присутствует в пробе, нет необходимости в определении ее кристаллической структуры, а достаточно, рассчитав рентгенограмму или дифрактограмму, сравнить полученный ряд межплоскостных расстояний с табличными значениями. Совпадение (в пределах ошибок эксперимента) опытных и табличных значений d/n и относительной интенсивности линий позволяет однозначно идентифицировать присутствующую в образце фазу.

Сравнение с табличными результатами начинают с наиболее интенсивных линий. Если три-четыре наиболее интенсивных линии предполагаемой фазы отсутствуют, то полученные значения d/n следует сравнивать с табличными для другой фазы. Межплоскостные расстояния для различных неорганических фаз имеются в ряде справочников. Наиболее полный и постоянно обновляемый определитель фаз - картотека ASTM (Американское общество испытаний материалов). В таблице представлена одна из карточек этой картотеки (на примере исследуемого минерала).

| d | 3.45 | 3.10 | 2.12 | 5.58 | BaSO4 Barium Sulfate (Barite) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/I1 | 100 | 95 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |
| Rad. CuK  1.54056 Filter Ni mono Dia. Cut off I/I1 Difractometr I/Icos=2.6 Ref. NBS Monograph 25, Sep 10 (1972) |  |  |  |  | d, A | I/I1 | hkl | d, A | I/I1 |
|  |  |  |  |  | 5.58 4.440 4.339 3.899 3.773 3.577 3.455 3.319 3.013 2.836 2.735 2.729 2.482 2.447 2.325 2.305 2.282 2.211 2.160 | 2 16 30 50 12 30 100 70 95 50 15 45 13 2 14 6 8 25 3 | 110 020 101 111 120 200 021 210 121 211 130 002 221 112.13 002 310 230 122 202 | 2.121 2.106 2.057 1.9486 1.9317 1.8575 1.7889 1.7614 1.7584 1.7540 1.7284 1.7239 1.6823 1.6741 1.6699 1.6596 1.6440 1.6378 1.6258 1.5944 1.5906 | 80 75 19 1 7 18 4 8 10 8 4 5 8 14 11 2 3 8 1 8 6 |
| Sys. Orthorhombic S.G. Phum (62) a0 7.1565 b0 8.8811 c0 5.4541 A 0.8058 C 0.6141   X Z φ DX 4.472 Ref. Ibid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  n  Sign Zn D mp Color Ref. Ibid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BaSO4 was treaded Ni by H2SO4. Excess H2SO4 was them fumed off and sample was annealed overnight at 690°C Pattern at 25 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В карточке указывается химическая формула соединения, пространственная группа, периоды элементарной ячейки,  межплоскостные расстояния и индексы дифракционных линий. Приведен полный перечень линий данного вещества и их относительные интенсивности, а также условия съемки рентгенограммы. Могут быть включены также такие  физические характеристики, как плотность, цвет, оптические свойства. В верхней части карточки указаны d/n трех самых сильных линий и их относительные интенсивности, а также линия с наибольшим межплоскостным расстоянием. Также указывается цитируемый литературный источник.

Существует несколько ключей картотеки ASTM:

- В алфавитном ключе все вещества перечислены по алфавиту (отдельно органические и неорганические),  номер соответствующей карточки и три наиболее сильные линии. Этим ключом целесообразно пользоваться, если можно предположить фазовый состав образца.

- Во втором ключе все имеющиеся вещества перечислены в порядке убывания межплоскостных расстояний трех наиболее интенсивных линий, которые разбиты на группы и подгруппы по величине d/n вторых и третьих линий. Этот ключ позволяет отыскать нужные карточки, даже если предполагаемый фазовый состав образца неизвестен.

- Третий ключ (ключ Финка), в котором приводятся данные по восьми наиболее интенсивным линиям каждой фазы. Каждое вещество записано а восьми различных местах указателя. В первой записи d/n расположены в порядке убывания, а в других семи - в порядке циклической перестановки. Совокупности значений разбиты на группы и подгруппы. Группа Финка определяется по величине межплоскостного расстояния, указанного в первом ряду. Идентификацию фазы ведут по наибольшему значению d/n на рентгенограмме, которое определяет группу Финка.

Идентификация кристаллической фазы с помощью рентгенографического анализа возможна только в том случае, если ее содержание в образце не ниже некоторого минимального содержания, называемого чувствительностью метода. Чувствительность определяется природой данной фазы, наличием и содержанием других фаз в образце и условиями съемки

Инфракрасная спектроскопия

Основы метода инфракрасной спектроскопии

В инфракрасной спектроскопии частоту излучения обычно характеризуют волновым числом . Значения частот излучения  близкой и средней ИК области отвечают преимущественно переходам между различными колебательными или колебательно-вращательными состояниями системы.

Согласно закону Бугера – Ламберта - Бера интенсивности падающего на плоскопараллельный образец () и прошедшего через него () монохроматических световых потоков связаны соотношением:

,

где K, K10 – коэффициенты поглощения вещества; - концентрация вещества в образце; - коэффициенты экстинкции;  - толщина образца.

В ИК спектроскопии в качестве меры поглощательной способности, как правило, пользуются коэффициентом пропускания, откладываемым по оси ординат спектральной зависимости:

Рассмотрим наиболее простую молекулу, включающую два атома. Ее малые колебания происходят вдоль прямой, на которой лежат оба атома, и могут приближенно рассматриваться как гармонические. Такое колебательное движение можно трактовать как движение двух упруго взаимодействующих шариков с массами m1 и m2:

,

где r – текущее расстояние между центрами шариков;

r0 – равновесное значение расстояния между центрами шариков;

- приведенная масса молекулы;

k – силовая постоянная.

Частота колебания гармонического осциллятора описывается уравнением:

.

Энергия квантового гармонического осциллятора может принимать лишь значения:

,

где  - колебательное квантовое число.

Расстояние между двумя ближайшими уровнями энергии составляет . Для гармонического осциллятора возможны только переходы между уровнями с .

Реальные колебания молекул всегда ангармоничны. Это приводит, в частности, к возможности переходов с излучением или поглощением энергии между любыми колебательными уровнями:

Спектр поглощения ангармонического осциллятора включает набор полос. Та из них, которая отвечает переходу , называется фундаментальной. Остальные полосы называются обертонами. Их частоты близки к удвоенной, утроенной и т. д. частоте фундаментального колебания.

Колебания многоатомных молекул можно представить как колебания совокупности несвязанных между собой гармонических осцилляторов (нормальные колебания), происходящие в так называемых нормальных координатах.

Нормальные колебания, при которых происходят главным образом изменения длин связей, называют валентными, а те, при которых изменяются в основном углы между связями, называют деформационными.

Нормальное колебание активно в ИК спектре, т. е. ему отвечает в нем полоса только в том случае, если это колебание сопровождается изменением электрического дипольного момента молекулы.

В ИК спектрах многоатомных молекул наряду с обертонами могут присутствовать также слабые полосы, отвечающие составным частотам, значения которых определяются суммой или разностью частот  двух нормальных колебаний.

Строгое решение структурно-спектроскопической задачи, позволяющее составить достаточно полное суждение о структуре вещества по его ИК спектру, часто оказывается сложным даже для газов с многоатомными молекулами и тем более – для жидких или твердых веществ и далеко не всегда может быть получено. Поэтому во многих случаях используют более простые способы, основанные на понятии о характеристичности полос. Возможность его использования обусловлена тем, что при некотором нормальном колебании изменяется преимущественно одна естественная колебательная координата, например расстояние между двумя атомами, соединенными химической связью, а изменения остальных относительно малы. В таких случаях можно говорить о преимущественной локализации данного нормального колебания на определенной группе атомов или, иначе говоря, считать это нормальное колебание характеристическим для выделенной группы атомов.

Колебания обычно бывают тем более характеристическими, чем больше отличаются участвующие в нем атомы от других атомов данного вещества по массе и чем больше отличается силовая постоянная образуемой ими связи или угла между связями от силовых постоянных других связей (углов).

В кристаллических веществах, содержащих молекулы или возможные ионы, силы взаимодействия между атомами внутри такой группы часто значительно превосходят силы, действующие между группами. В таком случае можно рассматривать колебания, преимущественно локализованные на атомах этих групп (внутренние колебания), независимо от остальных колебаний кристалла. Это оправдано, в частности, для силикатов и родственных им соединений. Симметрия группы частиц (молекулы, сложного иона), входящей в состав кристаллического вещества, частиц в изолированном виде. Это приводит к увеличению количества полос в ИК спектре, обусловленных колебаниями атомов данной группы, ввиду снятия вырождения.

Применение ИК спектроскопии

Метод ИК спектроскопии широко используется как вспомогательное средство при исследовании фазового состава материалов. Это обусловлено значительным влиянием на вид спектра как состава, так и структуры твердого вещества, т. е. расположения в нем атомов (ионов, молекул), так и характера связей между отдельными атомами. Однако ИК спектроскопия не может рассматриваться как самостоятельный метод фазового анализа. Этому препятствуют, в частности:

- Большая ширина полос, перекрывание которых может вызвать значительные сложности.

- Высокая чувствительность метода, результатом которой являются изменения количества, формы, положения, интенсивности полос в зависимости от степени дисперсности материала, наличия примесей и т. д.

Использование ИК спектроскопии при исследовании фазового состава материалов целесообразно в следующих случаях:

- при значительном сходстве рентгенограмм различных кристаллических фаз, осложняющем их идентификацию;

- при наличии большого числа фаз в исследуемом веществе, приводящем к значительному усложнению рентгенограммы;

- при необходимости оценки состава аморфной фазы;

- при малом содержании отдельных кристаллических фаз образце;

- при необходимости оценки степени чистоты материала и характера примесей.

В двух последних случаях высокая чувствительность ИК спектроскопии, нередко превосходящая чувствительность метода рентгенофазового анализа, выступает как его достоинство.

Метод ИК спектроскопии широко используется для исследования структурных особенностей силикатов и подобных им веществ. Его существенное преимущество состоит в том, что в отличие от традиционных разновидностей рентгеноструктурного анализа, он дает важную информацию об их структуре не только в кристаллическом, но также в аморфном и расплавленном состояниях.

Характеристика минерала

На основании данных рентгенофазового исследования был сделан вывод о том, что искомым минералом является барит (BaSO4).

Химический состав: окись бария (ВаО) 65.7%, окись серы (SО3) 34.3%.

Цвет: белый, серый, красный, желтый, бурый, светло-бурый, голубоватый, бесцветный.

Блеск: стеклянный, перламутровый.

Прозрачность: в тонких сколах просвечивающий, прозрачный.

Цвет черты: белая.

Твердость: 3.

Плотность: 4.3—4.7.

Сингония: ромбическая.

Форма кристаллов: многогранные кристаллы; большей частью таблитчатые, реже призматические.

Кристаллическая структура: анионный комплекс  с.

Класс симметрии: ромбо-бипирамидальный.

Отношение осей: 1.627: 1:1.310.

Спайность: совершенная (от спайности кальцита отличается прямым углом между плоскостями); минерал образует спайные выколки по ромбической призме.

Морфология агрегатов: зернистые, листоватые, плотные, скрытокристаллические, землистые, натечные (сталактиты), конкреции.

Сопутствующие минералы: кальцит, флюорит, сидерит, пирит, галенит и др.

Сходные минералы: целестин, арагонит, кальцит, полевые шпаты, ангидрит.

Барит растрескивается и плавится лишь по краям тонких осколков, окрашивая пламя в желто-зеленый цвет (характерный для бария). В порошкообразном виде медленно растворяется в концентрированной серной кислоте; от прибавления воды раствор мутнеет из-за выпадения BaSO4.

Отлагается большей частью гидротермальным путем в трещинах вместе с флюоритом, кальцитом, сидеритом и др.; иногда имеет осадочно-хемогенное происхождение.

Барит распространен довольно широко, встречается в виде жил в известняках и сланцах, скапливается в остаточных месторождениях, возникших в результате выщелачивания пластов известняка, рассеченных тонкими баритовыми прожилками, или в зоне окисления колчеданных месторождений. Барит является также жильным минералом в рудных жилах с минералами серебра, свинца, меди и других металлов. Однако основные его запасы сосредоточены в вулканогенно-осадочных месторождениях – в США (штаты Невада, Джорджия и Миссури), Ирландии, Индии, Марокко, Перу, Мексике и Алжире.

Тонкоизмельченный барит используется главным образом для утяжеления буровых растворов с целью предотвращения выбросов, обусловленных высокими давлениями в нефтегазоносных пластах. В смеси с синтетическими латексами (6%) и горячим асфальтом (47%) применяется как защитное покрытие в дорожном строительстве, а также при изготовлении красок, твердых пластмасс и стекла. Специально приготовленный белый сульфат бария используется в качестве наполнителя бумаги, резины, текстиля, косметики, а т.н. «баритовая каша» – при медицинской рентгенодиагностике. Кусковой барит служит сырьем для получения соединений бария.

Инфракрасный спектр минерала:

Заключение

Выполнение работы по исследованию неизвестного образца позволило ознакомиться с некоторыми методами анализа минералов и рассмотреть их более подробно.

Изучение различных физико-химических методов анализа минералов является одним из наиболее важных аспектов в курсе минералогии, так как благодаря этим методам представляется возможным определить состав и строение вещества, расположение атомов (ионов, радикалов) решетки, диагностировать минерал и структурные группы, входящие в состав вещества, определить примеси и их характер.

Список использованной литературы

- Васильев Е. К., Нахмансон М. С. Качественный рентгенофазовый анализ. Новосибирск, 1986.

- Зубехин А. П., Страхов В. И., Чеховский В. Г. Физико-химические  методы исследования тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. СПб., 1995.

- Ляликов Ю. С. Физико-химические  методы анализа. M., 1974.

- Торопов Н. А., Булак Л. Н. Кристаллография и минералогия. Л., 1970.