Содержание

Введение	4

1. Свойства оксидов полупроводников	5

1.1 Свойства окисей Si	5

1.2 Свойства окисей Ge	6

2. Получение оксидов полупроводников	7

2.1 Нанесение окисла методами термоокисления	7

2.1.1 Термическое окисление кремния	7

2.2 Нанесение окисла методами осаждения	8

2.2.1 Испарение в вакууме	9

2.2.2 Пиролиз	12

2.2.3 Реактивное распыление	14

2.2.4 Окисление с помощью двуокиси углерода	15

2.2.5 Образование окисла с помощью химического переноса	16

3. Применение оксидов полупроводников	17

3.1 Применение в микроэлектронике	17

3.2 Другое применение	18

Заключение	20

Список используемой литературы	21

# Введение

В данной работе представлены разнообразное применение и получение полупроводниковых оксидов. В настоящее время Si полупроводниковые приборы и интегральные схемы на основе Si занимают доминирующее положение, которое в значительной степени обусловлено тем, что аморфная SiO2 в целом удовлетворяет большинству требований предъявляемых к диэлектрикам. В связи с этим в работе в основном речь идёт об окислах Si и других широко применяемых окислах полупроводников.

# 1. Свойства оксидов полупроводников

## 1.1 Свойства окисей Si

Аналогично углероду и германию кремний с кислородом образует два кислородных соединения: SiO и SiO2.

Окись кремния SiO в природе не встречается, может быть получена восстановлением двуокиси при t = 1250°С:

SiO2 + Si=2SiO,									(1)

SiO — аморфная черно-бурая шлакоподобная масса с плотностью 2,20. Даже при светло-красном калении не проводит электрического тока. Под техническим названием «монокс» применяется как изоляционный материал. SiO взаимодействует с растворами щелочей: выделяется водород и образуется силикат.

Одним из важнейших химических соединений кремния является его двуокись. Образование SiO2 сопровождается выделением большого количества тепла:

Si + O2 = SiO2 + 203 ккал,							(2)

А потому это соединение очень устойчиво. Оно представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, плавящееся в стекло при t = 1713° С.

Двуокись кремния встречается в природе в виде кварца, тридимита и кристобалита. Кроме того, известны α и β-модификации кварца. Жидкая двуокись кремния кипит при 2590°С.

При охлаждении расплавленного кварца получается прозрачное (и для ультрафиолетовых лучей) стекло. Кварцевое стекло является незаменимым вспомогательным материалом в полупроводниковой технологии при получении и очистке вещества, а также в приборостроении. Кварцевая посуда и детали аппаратуры отличаются исключительной огнеупорностью и кислотоупорностью.

Преимуществом кварцевого стекла перед обычным является ничтожно малый коэффициент термического расширения. Он в 25 раз меньше, чем в обычном стекле, и почти не изменяется с температурой. Благодаря малому коэффициенту термического расширения кварц можно нагреть докрасна и внести в холодную воду, при этом растрескивания не происходит. Если кварц некоторое время выдержать при 1200°С, то постепенно начинается раскристаллизация. В результате чего он покрывается густой сеткой трещин. Такой кварц становится механически непрочным. Кроме того, выше 1000°С кварцевое стекло заметно пропускает газы, а водород пропускает выше 200°С.

При низких температурах кварцевое стекло — вещество чрезвычайно инертное в химическом отношении: вода, соли и кислоты практически не действуют на него. Растворяется кварц в плавиковой кислоте и щелочах. Следы щелочи способствуют рекристаллизации кварцевого стекла. Недостатком кварцевого стекла также является его большая хрупкость по сравнению с обычным стеклом [1].

## 1.2 Свойства окисей Ge

Двуокись GeO2 образуется при прокаливании германия на воздухе, а также при прокаливании сульфидов. GeO2 существует в двух полиморфных модификациях: тетрагональная α-GeO2 при 1033° С превращается в гексагональную β-GeO2. Двуокись германия не является токсичной. Плавится GeO2 при 1115°С с образованием прозрачного, как стекло, расплава.

Двуокись германия заметно растворяется в воде, давая германиевую кислоту H2GeO3, не выделенную в свободном состоянии. Водные растворы GeO2 хорошо проводят электрический ток. Двуокись трудно растворяется в кислотах, но очень легко переводится в раствор щелочами с образованием солей германиевой кислоты — германатов. Ввиду того что для производных четырехвалентного германия более характерны кислые свойства, соли его легко гидролизуются.

Моноокись GeO образуется при прокаливании германия с ограниченным доступом воздуха или как промежуточный продукт при восстановлении двуокиси. GeO — темный порошок, легко возгоняющийся при t выше 700°C. Он хорошо растворяется в кислотах с образованием солей двухвалентного германия. Все его производные являются сильными восстановителями [1].

# 2. Получение оксидов полупроводников

Как показывают многие исследования, свойства диэлектрических слоёв выполняющих различные функции в производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем (маска при диффузии, пассивация поверхности, прослойка в МДП структурах и т.д.) в значительной степени определяется технологическими особенностями методов получения диэлектриков. При этом технологический режим получения диэлектрического слоя должен не только обеспечивать удовлетворительные свойства диэлектрика (структурные, фаз - химические, электрофизические), но и гарантировать создания совершенной границы раздела полупроводник диэлектрик.

## 2.1 Нанесение окисла методами термоокисления

Из всех разработанных методов получения тонких окисных плёнок наиболее перспективным в применении оказалось термическое окисление. При высокотемпературном окислении удаётся получать наилучшие характеристики поверхности Si и SiO2 c хорошими диэлектрическими свойствами. Одним из существенных недостатков термического окисления является повышенная проницаемость ряда ионов (в частности щелочных металлов) и высокая температура благоприятствует протеканию нежелательных твёрдо-фазных реакций.

Широкое распространение в полупроводниковой микроэлектронике находят и низкотемпературные методы окисления, поскольку термоокисление может приводить к значительному изменению параметров исходных материалов.

### 2.1.1 Термическое окисление кремния

Слой двуокиси кремния формируется обычно на кремниевой пластине за счет химического взаимодействия в приповерхностной области полупроводника атомов кремния и кислорода. Кислород содержится в окислительной среде, с которой контактирует поверхность кремниевой подложки, нагретой в печи до температуры T = 900 - 1200 С. Окислительной средой может быть сухой или влажный кислород. Схематично

вид установки показан на рисунке 1 [].

Рисунок 1. Схематичный вид установки термического окисления.

Химическая реакция, идущая на поверхности кремниевой пластины, соответствует одному из следующих уравнений:

окисление в атмосфере сухого кислорода: Si (тв.) + O2 = SiO2

окисление в парах воды: Si (тв.)+2H2O = SiO2 + 2H2.

Окисление происходит гораздо быстрее в атмосфере влажного кислорода, поэтому его используют для синтеза более толстых защитных слоев двуокиси кремния.

Рост плёнки двуокиси кремния в различных условиях описывается выражением:

hm=kt,									(1)

где h – толщина плёнки; t – время; k– константа, определяемая давлением и температурой; m– показатель степени.

## 2.2 Нанесение окисла методами осаждения

К числу осажденных окислов относятся все окислы, образование которых происходит без участия кремниевой подложки. Последняя в этом случае просто используется для осаждения. Дополнительным преимуществом этого метода является то, что в качестве подложки можно использовать не только кремний, но и на германий, арсенид галлия и т.п.

Осаждение производится обычно одним из трех методов: испарением в вакууме, пиролизом или реактивным распылением.

### 2.2.1 Испарение в вакууме

Существуют различные методы вакуумного напыления окислов. Два наиболее распространенных метода основаны на испарении моноокиси кремния. В первом из них используется техническая порошкообразная моноокись кремния. Второй метод заключается в том, что кремниевый электрод нагревается в атмосфере кислорода; при этом его поверхность покрывается моноокисью, которая легко испаряется, так как обладает более высоким по сравнению с кремнием давлением паров. Состав получаемой пленки зависит от парциального давления кислорода и от скорости испарения. Третий метод заключается в непосредственном распылении кварцевого стекла, разогретого электронным лучом.

Окислы, получаемые путем напыления на кремниевую подложку, часто представляют как комплексы Si — SiO — SiO2, хотя анализ различных запыленных пленок показывает, что эти пленки, по всей видимости, представляют собой смесь Si и Si02 (с весьма небольшим количеством двухвалентного кремния). Присутствие твердой SiO не является вполне доказанным, а наблюдаемые свойства, пленок, которые обычно объясняют присутствием SiO, могут быть с таким же успехом приписаны смеси Si и SiO2. Так, например, коричневый цвет пленки, часто приписываемый SiO, можно получить с помощью коллоидного кремния; оптические и рентгеновские характеристики технической моноокиси кремния могут быть качественно воспроизведены при помощи смесей Si и SiO2. Термин «моноокись кремния» применен в данном случае для обозначения порошкообразного соединения, имеющегося в продаже под этим названием, без уточнения его истинного состава. Химический символ «SiO» относится к соответствующему химическому соединению.

а. Распыление моноокиси кремния.

Конструкция лодочки для испарения порошкообразной моноокиси кремния имеет большое значение. В конструкции, изображенной на рисунке 2 используется крышка с разделительной перегородкой и отверстием, позволяющая задерживать крупные частицы моноокиси, которые вылетают из лодочки при нагреве.

Причиной появления таких частиц может быть локальный перегрев и выделение газов, связанные с плохой теплопроводностью моноокиси кремния. Температура нагрева должна быть свыше 1000°С. Точный выбор температуры определяется тем, какую скорость испарения желательно получить. Скорость испарения зависит от геометрии лодочки, от температуры, давления, а также до некоторой степени от количества моноокиси и ее однородности. При использовании какого-либо определенного источника скорость испарения регулируется путём изменения электрической мощности, служащей для нагрева лодочки.

Рисунок 2. Лодочка для моноокиси кремния с перегородкой и отверстием.

1-танталовая перегородка; 2-танталовая крышка; 3-вольфрамовая нить; 4-танталовый сосуд.

Физические, химические и электрические свойства осажденных пленок зависят от таких факторов, как: скорость испарения, парциальное давление кислорода, вещество подложки и температура подложки, геометрия системы и т. п. Кремниевые подложки обычно нагреваются до 300°С и выше, чтобы получить хорошую адгезию пленки. Если же подложка находится при комнатной температуре, хорошую адгезию и стабильность пленки можно получить в том случае, когда при напылении в пленке возникают растягивающие напряжения. Если давление кислорода не превышает 10-6 мм рт. ст., то окисление напылённой пленки является незначительным; при этом создается желаемое напряжение растяжения. При выдержке на воздухе в напыленной пленке обычно возникает сжимающее напряжение, что, возможно, связано с адсорбцией молекул воды. В идеальном случае это сжимающее напряжение компенсирует растягивающее усилие, и получается пленка, свободная от напряжений, с хорошей адгезией и стабильностью.

Для получения пленок с малыми напряжениями желательно также, чтобы угол напыления был как можно ближе к нормальному. Нагрев подложки до температуры ~300°С во время напыления или после него снимает почти все напряжения в пленке.

Для получения воспроизводимых пленок при заданной температуре подложки обычно контролируют температуру источника, которая определяет скорость распыления, и парциальное давление кислорода. Если осаждение производится с малой скоростью (<5 А/сек) при высоком парциальном давлении кислорода (10-4 мм рт. ст.), то пленка обладает такими же оптическими характеристиками, как SiO2. При больших скоростях осаждения или при более низком парциальном давлении кислорода оптические характеристики осажденной пленки сходны с характеристиками, присущими SiO. Пленки, обладающие свойствами SiO, получаются обычно при температуре источника 1300—1400°С и суммарном давлении менее 5*10-6 мм рт. ст.. Чтобы объяснить эту закономерность, следует рассмотреть возможные реакции в газовой фазе и учесть равновесную величину отношения парциальных давлений SiO и SiO2 в окислительной атмосфере.

Скорость испарения влияет на состав пленки, так как она определяет плотность молекулярного пучка. При высокой плотности пучка, соответствующей высокой скорости испарения, внутренняя часть пучка оказывается экранированной, поэтому реакции в газовой фазе протекают не полностью.

б. Испарение кремния.

Для получения окисных пленок методом напыления в вакууме в качестве источника можно использовать кремний. При этом определяющую роль играют реакции у поверхности кремния. Температура и парциальное давление кислорода у этой поверхности определяют скорость адсорбции кислорода и испарения SiO. Кремний нагревается до температур 700-1000°C. Парциальное давление кислорода должно быть таким, чтобы первичная реакция у поверхности кремния, протекающая с участием адсорбированного кислорода, имела вид:

Si + О (адсорб.) > SiO (газ).

Рисунок 3. Граница между свободным и замедленным испарением SiO.

O окисленная поверхность; Х чистая поверхность.

Удаление кислорода происходит при этом за счет испарения SiO. Чтобы испарение SiO протекало беспрепятственно, процесс должен проходить в диапазоне давлений и температур, соответствующих области справа от сплошной линии на рисунке 3. Таким методом на кремниевой подложке удалось получить пленку окисла толщиной 1000 А при температуре 900°С и давлении 10-6 мм рт. ст. в течение 45 мин. Нагрев подложки в процессе испарения обеспечивает эффективную конденсацию паров окисла. Во избежание испарения нанесенной пленки температура подложки должна быть на 50—100°С ниже температуры источника.

в. Испарение кварца.

Нагрев электронным лучом, применяющийся обычно для распыления тугоплавких металлов, таких, как молибден, тантал и т.п., можно также использовать для распыления кварца. Этот метод был использован для нанесения окиси кремния. В качестве источника применяются тонкие кварцевые стержни, которые нагреваются с одного конца электронным пучком, испускаемым высоковольтным катодом. Электронный пучок направляется сначала на держатель из нержавеющей стали, в котором закреплен кварцевый стержень с помощью вольфрамового хомутика. После того как держатель разогреется, луч направляется непосредственно на кварц и нагревает его до температуры испарения. Скорость испарения контролируется по величине мощности питания.

Полученные пленки аналогичны по своим свойствам пленкам, нанесенным предыдущим методом. Они состоят, по-видимому, из SiO2 и других окислов кремния, причем их состав зависит от давления кислорода в процессе испарения, скорости испарения и температуры подложки.

### 2.2.2 Пиролиз

Метод пиролитического осаждения окислов основан на термическом разложении различных соединений кремния. Типичным примером такой реакции является термическое разложение алкоксисилана при температуре 700°С, в процессе которого выделяются двуокись кремния, окись кремния, углерод и органические радикалы в газообразной форме. Источником кислорода в этой реакции служит сама органическая молекула, а не внешние источники. Если в систему попадают «посторонний» кислород или влага, то поверхность окисла становится мутной и местами вытравливается. Количество SiO, выделяющееся при реакции, зависит от участвующего в реакции количества кислорода. Если молекулы алкоксисилана содержат три или четыре атома кислорода, то выделяется сравнительно небольшое количество SiO. Количество углерода зависит от температуры печи; при температуре свыше 750°С оно становится избыточным.

Другим примером пиролитической реакции является окисление силана в кислороде:

SiH4 (газ) + 2О2 (газ) = SiO2 (тв.) + 2Н2О (газ).

Преимущество этой реакции по сравнению с первой заключается в том, что в этом случае не происходит образования газообразных органических радикалов и углерода, а сама реакция идет при более низкой температуре. Для протекания реакции внешний нагрев, вообще говоря, не нужен, однако установлено, что при нагреве подложки до ~300°С удается получать пленки более высокого качества.

Возможно проведение пиролитического осаждения и по другой схеме: сначала осуществляют термическое разложение паров алкоксисилана в горячей камере, а затем продукты реакции пропускаются над подложкой. Температура подложки при этом может быть значительно ниже температуры, необходимой для термического разложения. Температура газа у поверхности: подложки может составлять от 95 до 250°С. Пленки, получаемые при таких низких температурах, представляют собой органические полимеры кремния, которые, достигнув толщины свыше 2 мк, растрескиваются, а при нагреве до 250°С и выше отслаиваются от кремниевой подложки. Чтобы получить пленки, не отличающиеся по спектру ИК-поглощения от кварцевого стекла, температура подложки должна быть выше 600°С. В диапазоне температур 250—600°С осаждения окисной пленки не происходит.

На рисунке 4 изображена установка для осаждения окисла с помощью термического окисления силана. Силан в потоке инертного газа-носителя и кислород поступают в камеру, в которой находятся подогретые подложки. Реакция между силаном и кислородом идет вблизи поверхности подложки. Как и во всех подобных системах, скорость осаждения и однородность пленки зависят от скорости потока газа. Газы, участвующие в реакции, не должны смешиваться друг с другом до того, как они попадут в камеру, так как эта реакция может протекать и при комнатной температуре.

Рисунок 4. Нанесение окисла путём термического окисления силана.

1-модифицированная воронка Бюхнера; 2-горячая плитка; 3-лабораторный стол.

### 2.2.3 Реактивное распыление

Метод реактивного распыления основан на использовании электрического разряда между электродами при низком давлении газа. Под действием бомбардировки ионизированными молекулами газа материал катода испаряется в виде свободных атомов или в виде соединений, образующихся при реакции катода с остаточными молекулами газа. Перенос распыленных частиц происходит либо за счет их кинетической энергии, либо диффузией, если столкновения с остаточными молекулами газа заметно снижают их кинетическую энергию.

В настоящее время не существует количественной теории реактивного распыления, которая могла бы объяснить все имеющиеся экспериментальные результаты. Однако сам метод разработан в достаточной степени хорошо и позволяет получать однородные и воспроизводимые по свойствам пленки металлов и окислов. На рисунке 5 изображена типичная установка для реактивного распыления с плоскими электродами. В качестве катода используется кремний, который необходимо распылить и окислить, а анодом служит подложка, на которую должна быть нанесена окисная пленка. Электроды обычно устанавливаются горизонтально в вакуумной камере, для откачки которой служит быстродействующий масляный диффузионный насос. Чтобы распыляемый кремний подвергался окислению, разряд производится в кислороде либо в смеси кислорода и инертного газа при давлениях в диапазоне 0,02—0,2 мм рт. ст. Потенциал катода составляет обычно от 1000 до 3000 В при заземленном аноде.

Для распыления используется обычно тлеющий разряд, закрывающий всю поверхность катода. Вне области разряда скорость распыления очень мала, поэтому скорость нанесения пленки и ее состав определяются только условиями в этой области. Скорость распыления прямо пропорциональна эффективному току положительных ионов у катода, массе положительного иона, электрическому полю у катода и обратно пропорциональна давлению газа и расстоянию между электродами. Кроме того, на скорость распыления влияют такие факторы, как кристаллографическая ориентация, температура, форма и чистота катода. Могут играть роль также температура и чистота газа и угол падения ионов на мишень. Большинство этих факторов являются взаимозависимыми, поэтому контроль обычно осуществляется по величинам приложенного напряжения, плотности тока и давления газа.

Кислород и инертный газ, используемые для разряда, должны быть высокой чистоты. Необходимо также, чтобы и кремниевый катод был высокой чистоты, а поверхность его свободна от загрязнений. Как заключительную стадию очистки можно применить предварительное распыление катода.

Рисунок 5. Схема установки для реактивного распыления.

1-опорная плита; 2-колокол; 3-анод; 4-нагреватель; 5-катод; 6-заземлённый экран; 7-заземляющий провод; 8-вентиль высокого вакуума; 9-ловушка с жидким азотом; 10-паромасленый диффузионный насос.

В пределе можно добиться полного отсутствия реакций во время распыления, если проводить его в 100%-ном аргоне, очищенном от малейших следов кислорода. В этом случае осажденная пленка состоит из элементарного кремния, который затем превращают в двуокись кремния с помощью термического окисления. Высокая скорость распыления (>100 А/мин) способствует осаждению пленки, свободной от кислорода. Эти тонкие пленки можно затем окислять в парах воды при сравнительно низких температурах — в диапазоне 500—700°С. Окислы, полученные таким методом идентичны по своим свойствам термически выращенным окислам.

### 2.2.4 Окисление с помощью двуокиси углерода

Окисление кремния с помощью СО2 исследовалось первоначально как способ термического окисления кремния в печи для эпитаксиального наращивания, позволяющий выращивать слои кремния и окиси кремния в одной и той же установке. Оказалось, однако, что скорость образования окиси кремния при термической реакции между эпитаксиальным слоем кремния и СО2 гораздо ниже, чем при реакции, в которой участвуют SiCl4, CO2 и Н2. Эта последняя реакция, не требующая участия кремниевой подложки, используется чаще всего.

Типичная окислительная реакция с участием СО2, имеет вид.

SiCl4(газ) + 2СО2 (газ) + 2Н2 (газ) = SiO2 (тв.) + 2СО (газ) + 4НС1 (газ).

Среди продуктов реакции могут быть и другие соединения, но осажденная пленка представляет собой кварцевое стекло, свойства которого близки к свойствам термически выращенного окисла.

Чтобы реакция протекала с достаточной скоростью, необходимо участие всех трех газов, указанных в левой части уравнения.

Скорость роста, не зависит от концентрации СО2 до тех пор, пока эта концентрация лежит в диапазоне 3—10%, но, когда она снижается до 1—2%, рост окисла заметно замедляется. При полном отсутствии СО2 идет осаждение уже не окисла, а кремния, так как оставшиеся газы образуют стандартную смесь для эпитаксиального наращивания кремния.

### 2.2.5 Образование окисла с помощью химического переноса

Этот метод осаждения окисла основан на использований следующей химической реакции:

SiO2 (тв.) + 4HF (газ) = SiF4 (газ) + 2Н2О (газ).

При наличии соответствующих температурных градиентов эта обратимая реакция может применяться для переноса твердой SiO2 из одной части закрытой системы в другую. В качестве такой системы можно использовать, например, кварцевую трубу, в которую помещены кремний и плавиковая кислота. Если кремний находится при температуре 400—600°С, а в другой части кварцевой трубы температура составляет 100—300°С, то происходит перенос SiO2 со стенок трубы к поверхности кремния. Таким способом удавалось выращивать пленки окисла толщиной в десятки микрон. Скорость осаждения составляла при этом 0,01—1 мк/час.

# 3. Применение оксидов полупроводников

## 3.1 Применение в микроэлектронике

- Прослойка в МДП структурах

Для создания элементов запоминающих устройств, в основном, применяют СБИС со структурой МДП (металл-диэлектрик-полупроводник) на основе кремния (в связи с тем, что в качестве диэлектрика чаще всего используют его оксид Si02, то их обычно называют МОП (металл-оксид-полупроводник) структурами) [9].

- Получение прозрачных электропроводящих пленок

Применяется в основном в изготовлении приборов оптоэлектроники и может быть использовано при изготовлении дисплеев, светоизлучающих диодов и затворов полупроводниковых структур типа металл-диэлектрик-полупроводник. (Плёнки на основе оксидов индия и олова) [8].

- Зашита поверхности p-n-переходов

Окисление считается в настоящее время наиболее перспективным методом защиты поверхности р-п-переходов. Реальная поверхность германия и кремния после травления при выдержке на воздухе покрывается плёнкой окисла, однако, несмотря на то что окислы германия и кремния обладают хорошими диэлектрическими свойствами и потенциально пригодны для защиты поверхности переходов, образующаяся плёнка очень чувствительна к окружающей среде и не может служить пассивирующим покрытием. Для   защиты могут быть использованы только достаточно толстые окисные плёнки, получаемые выращиванием.

- Тонкопленочные конденсаторы

Тонкопленочиые конденсаторы, несмотря на кажущуюся простоту трехслойной структуры, являются наиболее сложными и трудоемкими по сравнению с другими пленочными пассивными элементами.

В отличие от резисторов, контактных площадок и коммутации, при изготовлении которых достаточно произвести осаждение одного или двух слоев (подслоя и слоя), изготовление тонкопленочных конденсаторов требует по меньшей мере осаждения трех слоев: нижней обкладки, пленки диэлектрика и верхней обкладки (применение большего числа обкладок затрудняет процесс изготовления конденсаторов и удорожает их стоимость).

Самыми распространенными материалами, применяемыми в качестве диэлектрика в пленочных конденсаторах, являются моноокись кремния (Si0) и моноокись германия (GеО). В последние годы для этой цели стали применяться алюмосиликатные, боросиликатные и антимонидогерманиевые стекла.

Наиболее перспективными диэлектриками являются композиционные стеклообразные соединения, поскольку у них имеется возможность изменять в широких пределах электрофизические, физико-химические и термодинамические свойства путем подбора состава стекла и реализации особенностей агрегатного состояния стеклообразных систем в тонкопленочных структурах металл — диэлектрик — металл.

- Пассивация поверхности, маска при диффузии

Применяется в технологических циклах производства ИМС и других полупроводниковых приборах.

- и т.п.

## 3.2 Другое применение

До развития полупроводниковой технологии двуокись германия применялась в производстве оптического стекла. Частичная замена кремнезема двуокисью германия позволяет получать прозрачные стекла с большим коэффициентом преломления света.

Полупроводниковые оксиды нашли широкое применение для детектирования различных газов. Принцип действия полупроводниковых газовых сенсоров основан на изменении электропроводности полупроводникового газочувствительного слоя при химической адсорбции на его поверхности газов. Это обстоятельство позволяет эффективно использовать их в приборах противопожарной сигнализации, а также в сигнализаторах опасных для человека концентраций токсичных газов, где они могут рассматриваться как альтернативные устройства наряду с применяемыми в настоящее время оптическими, тепловыми и электрохимическими сигнализаторами.

Для того, чтобы физико-химические процессы протекали на поверхности чувствительного слоя достаточно быстро, обеспечивая тем самым требуемое быстродействие на уровне нескольких секунд, сенсор периодически разогревают до температуры 450 - 500 °С, активизируя тем самым его поверхность. В качестве чувствительных полупроводниковых слоев обычно используют мелкодисперсионные оксиды металлов (SnO2, ZnO и др. с легирующими добавками Pt, Pd и др.) с развитой удельной поверхностью.

Сенсоры предназначены для определения концентраций горючих газов (метан, пропан, бутан, водород и т.д.) в воздухе, а также токсичных газов (СО, арсин, фосфин, сероводород и т.д.). Сенсоры могут применяться в системах противопожарной сигнализации.

Сенсоры изготавливаются по толстопленочной микроэлектронной технологии. В качестве подложки используется поликристаллическая окись алюминия, на нее с двух сторон наносятся нагреватель и полупроводниковый оксидный газочувствительный слой [4,5].

Таким образом полупроводниковые оксиды металлов являются перспективными материалами для разработки сенсорных систем нового поколения, способных в будущем заменить другие методы аналитического контроля.

Ещё одно применение полупроводниковых оксидов это полупроводниковые термометры (термисторы). С помощью термисторов можно поддерживать температуру на желаемом уровне, включая и выключая нагревательные приборы, когда заданный уровень температуры отклоняется от нормы. Работают они при температурах до 300°C.

При изготовлении термисторов пользуются окислами различных металлов, таких, как CuO, Mn3O4, UO2, а также Ag2S. Хорошие результаты дают смеси полупроводников, такие, как CuO+Mn3O4; Mn3O4+NiO; Mn3O4+NiO+Co3O4.

Вещества, используемые для изготовления термосопротивлений,          представляют собой мелкокристаллические порошки. Составляя смесь, регулируют их проводимость, обусловленную ионами с разной валентностью. Это позволяет удовлетворять самые различные требования, которые предъявляются к термосопротивлениям в зависимости от их назначения [7].

Ещё очень много применений полупроводниковым оксидам связанных и несвязанных с микроэлектроникой.

# Заключение

На сегодняшний день полупроводниковые оксиды находят широкое применение в микроэлектронике.

Доступность данных материалов и возможность дальнейшего усовершенствования технологий производства и применения позволяет рассчитывать на их разнообразное применение материалов в различных областях техники.

# Список используемой литературы

- Угай Я.А. “Введение в химию полупроводников.” – М.: Высшая школа, 1975

- Тареев Б.М., Лернер М.М. “Окисная изоляция” – М: 1975

- Еремеева М.А. “Синтез и исследование методами ИК спектроскопии монокристаллического нарушения плотного внутреннего отражения и элепсометрии сверх тонких окисных плёнок на поверхности монокристаллов германия и кремния” Диссертация на соискание учёной степени кандидата химических наук – Ленинград 1977

- Белышева Т. В. , Казачков Е.А., Боговцева Л.П   Статья “Газочувствительные электрофизические свойства полупроводниковых пленок на основе WO3 и In2O3 как газовых сенсоров для детектирования несимметричного диметилгидразина в воздухе.” www.nifhi.ac.ru/windows/conferences/institut/conf2003/Belysheva.doc

- В.Д. Данилов, В.И. Квочка, И.В. Лебедев, Е.Н. Лебедева Статья “Применение полупроводниковых газовых сенсоров в сигнализаторе выбросов оксида углерода” http://www.gazsignal.narod.ru/paper1.htm

- №11 (388)  / Новости (Дата публикации: 16.03.2001)    http://kinnet.ru/cterra/388/7869_3.html

- “Полупроводниковые материалы в металлургии” http://www.referatfrom.ru/watch/18067/1.html

- Зима В.Н. “ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ИНДИЯ И ОЛОВА”  http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/3154.html

- “Память в микропроцессорной системе” http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/microcpu/pam.htm