С О Д Е Р Ж А Н И Е

- Общая характеристика производства………………………….

- Характеристика готовой продукции…………………………...

- Характеристика исходного сырья………………………………

- Описание технологического процесса

изготовления резиновой смеси…………………………………

  - Рецептура резиновой смеси……………………………...

  - Технологический процесс изготовления

резиновой смеси………………………………………….

- Контроль технологического процесса

изготовления резиновой смеси…………………………………

- Основные правила безопасного ведения

технологического процесса…………………………………….

- Отходы при производстве продукции…………………………

- Возможные аварийные ситуации и правила

остановки производственного процесса………………………

- Характеристика технологического оборудования……………

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА

Настоящий временный технологический регламент распространяется на изготовление опытных партий смеси резиновой НТВ-75 на основе бутадиеннитрильного каучука СКН-26М.

Технологический процесс разработан кафедрой Химии и технологии переработки эластомеров Государственного технологического института (технического университета).

2.ХАРАКТРИСТИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Смесь резиновая НТВ-75 представляет собой эластичную массу, предназначенную для герметизации плавучих проводов.

Смесь резиновую НТВ-75 выпускают по ТУ 25 12-395-02068474-2002.

Основные характеристики смеси резиновой должны соответствовать нормам, указанным в табл.1

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма | Метод контроля |
| --- | --- | --- |
| 1.Внешний вид 2.Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 3.Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 4.Остаточное удлинение, %, не более 5.Твердость по Шору А, ед | Эластичная масса Черного цвета 10,0 300 20 60-80 | Визуально ГОСТ 270-75 -“- -“- ГОСТ 263-75 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ

  - Основные и вспомогательные материалы приведены в табл.2

Таблица 2

| Наименование материала, марка, сорт | ГОСТ, ТУ | Показатели качества, обязательные для проверки | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Каучук синтетический бутадиеннитрильный СКН-26М 2.Белила цинковые 3.Кислота стеариновая техническая (стеарин) 4.Сера молотая для рези- новых изделий и каучуков 5.Каптакс (тиазол БМ) 6.Дифенилгуанидин техни- ческий (гуанид Ф) 7.Триэтиламин (ТЭА) 8.Диафен ФП 9.Углерод технический для производства резины марки ТУ-П803 Вспомогательные Материалы Пленка полиэтиленовая Марки А и Б | ГОСТ 7738-79Е ГОСТ 202-84 ГОСТ 6484-64 ГОСТ 127.4-93 ГОСТ 739-74 ТУ 614-22-269- 90 ТУ 6-09-2448- 91 ТУ 6-14-817-81 ГОСТ 7885-86 ГОСТ 10354-82 | Жесткость по Дефо 750- 1150 (гс) Контроль в соответствии со стандартами и ТУ на мате- риал по переч- ню входного контроля, действующего на предриятии То же -“- -“- -“- | Основа композиции Вулканизующий агент Мягчитель Вулканизующий агент Ускоритель Ускоритель Ускоритель Противостаритель Наполнитель Для хранения резиновой смеси |

## Входной контроль сырья по ГОСТ 24297-87

- ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ РЕЗИНОВОЙ

  - Рецепт смеси резиновой НТВ-75 (общий) приведен в табл.3

Таблица 3

| Наименование материала | На 100 частей массы каучука | Массовая доля ингредиента,% | Масса ингреди- ента в расчете на 2000 г каучука, г |
| --- | --- | --- | --- |
| Каучук СКН-26М Тех.углерод П-803 Цинковые белила Кислота стеариновая Диафен ФП Сера техническая Триэтаноламин Каптакс Гуанид Ф | 100,0 70,0 5,0 1,5 1,0 2,0 2,0 2,0 0,2 | 53,9 37,7 2,7 0,8 0,50 1,1 1,1 1,1 1,1 | 2000 1400 100 30 20 40 40 40 40 |

ИТОГО                      185,5                          100,0                     3710

Теоретическая плотность 1232 кг/м3.

Примечания: 1.Выпуск смеси резиновой НТВ-75 производится в виде

маточной смеси, на основе каучука СКН-26М не содержа-

щей серы и ускорителей, которая делится на две равные

части. В первую часть вводится необходимое количество

серы и ТЭА (смесь С), а во вторую – каптакс и гуанид Ф

(смесь У).

2.Рецептуры маточной смеси и смесей С и У приведены в

табл.4, 5 и 6.

    - Рецепт маточной резиновой смеси и загрузка оборудования приведены в табл.4

Таблица 4

| Наименование ингредиентов | Масса ингреди- ента на 100 мас. ч.каучука, мас.ч. | Массовая доля ингредиента, % | Масса ингреди- ента в пересчете на 2000 г каучука, г |
| --- | --- | --- | --- |
| Каучук СКН-26М ТУ П-803 Цинковые белила Кислота стеариновая Диафен ФП | 100,0 70,0 5,0 1,5 1,0 | 56,4 39,4 2,8 0,84 0,56 | 2000 1400 100 30 20 |

ИТОГО                        177,5                       100,0                        3550

4.1.2. Рецепт смеси резиновой НТВ-75С и загрузка оборудования приведены в табл.5

Таблица 5

| Наименование материалов | Массовая доля Материалов, % | Масса ингредиента в расчете на 1875 г смеси, г |
| --- | --- | --- |
| ½ маточной смеси Сера ТЭА | 95,7 4,1 0,2 | 1775 80 10 |

ИТОГО                          100,0                                   1855

4.1.3. Рецепт смеси резиновой НТВ-75У и загрузка оборудования приведены в табл.6

Таблица 6

| Наименование материалов | Массовая доля Материалов, % | Масса ингредиента в расчете на 1875 г смеси, г |
| --- | --- | --- |
| ½ маточной смеси Каптакс Гуанид Ф | 95,7 4,1 0,2 | 1775 80 10 |

ИТОГО                           100,0                                  1855

4.1.4. Расчетная загрузка оборудования при изготовлении смеси резиновой НТВ-75 совмещением смесей НТВ-75С и НТВ-75У на вальцах приведена в табл.7

Таблица 7

| Наименование материалов | Массовые части | Расчетная загрузка и предельные отклонения, вальцы Пд 630 315315, г. |
| --- | --- | --- |
| Смесь резиновая С Смесь резиновая У | 50,0 50,0 | 1855 ± 9,75 1855 ± 9,75 |

Итого                         100,0                           3710±  18,8

Теоретическая плотность 1232 кг/м3.

Примечания                 1. Взвешенные материалы перед загрузкой хранят в

таре, предохраняющей от загрязнений, их комплек-

туют согласно рецепту резиновой смеси. Срок

хранения взвешенных материалов не более трех

суток.

2. Допускаемая относительная погрешность взвешива

ния ингредиентов: до 500 г составляет ±0,05%,

свыше 500 г. - ± 0,5% от измеряемой массы.

4.2 Режимы изготовления смеси резиновой

    - Режим изготовления маточной резиновой смеси на вальцах Пд 630 315315

приведен в табл.8

Таблица 8

| Последовательность ввода материалов | Время начала Операции, мин. | Продолжите 2 льность, мин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Пластикация каучука СКН-26М - Ввод цинковых белил, стеариновой кислоты, перемешивание - Ввод ТУ П-803, перемешивание - Перемешивание на тонком зазоре, периодически подрезая. 5. Снятие с вальцов. | 0 15 17 27 29 | 15 2 10 2 |  |
|  |  | 1 |  |

Время  смешения                                                              30±1

Температура валков вальцов, °C                         45 ±5

Толщина резиновой смеси при

снятии с вальцов, мм                                             5±1

Охлаждение смеси до температуры, °C               25 ±1

    - Режим изготовления смеси резиновой НТВ-75С на вальцах приведен в

табл. 9

Таблица 9

| Последовательность ввода материалов | Время начала операции, мин. | Продолжитель- ность, мин. |
| --- | --- | --- |
| - Роспуск 1/2 маточной смеси - Ввод ТЭА - Ввод серы. - Перемешивание с пропуском на тонком зазоре - Снятие с валков. | 0 4 6 8 14 | 3 2 2 5 1 |

Итого                                                              15±1

    - Режим изготовления  смеси резиновой НТВ-75У на вальцах приведен в табл.10

Таблица 10

| Последовательность ввода материалов | Время начала операции, мин. | Продолжитель- ность, мин. |
| --- | --- | --- |
| - Роспуск 1/2 маточной смеси - Ввод каптакса и гуанида - Перемешивание с пропуском на тонком зазоре Снятие с валков. | 0 4 7 13 | 3 3 5 1 |

Итого                                                              14±1

Температура валков вальцов, °C                         45 ±5

Толщина резиновой смеси при

снятии с вальцов, мм                                             5±1

Охлаждение смеси до температуры, °C               25 ±1

    - Режим совмещения смесей НТВ-75У и НТВ-75С на вальцах приведен в

табл.11

Таблица 11

| Порядок обработки смеси | Время начала операции,мин. | Продолжитель- ность, мин |
| --- | --- | --- |
| - Роспуск резиновой смеси НТВ-75С - Роспуск резиновой смеси НТВ-75У - Совмещение резиновых смесей С и У, гомогенизация и съем с валков. | 0 1, 5 3,0 | 1,5 1,5 2,0 |

Итого                                                              5,0±1

Температура валков вальцов, °C                         45 ±5

Толщина резиновой смеси при

снятии с вальцов, мм, не более                               10

Охлаждение смеси до температуры, °C               25 ±5

4.3. Основные характеристики резиновой смеси НТВ-75 представлены в табл.12

Таблица 12

| Наименование показателя | Вальцованная резиновая смесь |
| --- | --- |
| ГОСТ Толщина, мм, не более Ширина, мм Длина, мм Масса упаковочной единицы, кг, не более | ГОСТ 2671-79 10 не регламентируется не регламентируется 50 |

Примечание: Допускается по согласованию с потребителем выпускать

листовую резиновую смесь другой толщины и меньшей

ширины.

4.4. Срок хранения резиновой смеси НТВ-75 со дня изготовления не более 7 дней. Сроки хранения смесей НТВ-75С и НТВ-75У – не более 3-х месяцев.

4.5. Режим вулканизации образцов для физико-механических испытаний резиновой смеси НТВ-75 приведены в табл.13.

Таблица 13

| Наименование образца | Время, мин. | Температура, С | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластина толщиной (2,0 ±0,2) мм Шайба толщиной (6,0± 0,3) мм | 120 ±1 130 ±1 | 75 ±2 75 ±2 | 7-15 7-15 |

Примечание: Общие требования к проведению испытаний и отработка

результатов испытаний – в соответствии с требованиями

ГОСТ 269-66.

5. КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ

РЕЗИНОВОЙ НТВ-75

## Таблица 14

| Наименование стадии процес- са изготовле- ния продукции | Контролируе- мый показатель | Метод контроля | Частота контроля | Кто контро- лирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка сырья Взвешивание каучука и ингредиентов Смешение на вальцах Готовая рези- новая смесь Изготовление образцов для испытаний на вулканизацион ном прессе | Согласно ГОСТ, ТУ на материал Масса ингредиентов Время смешения Зазор между валками Температура поверхности валков Калибр лис- та В соответст- вии Масса Температура плит Время Давление на прессформу | По ГОСТ, ТУ на материал 1.Весы настоль- ные, циферблат- ные ВНЦ, ГОСТ 23711-79 пределы взвеши- вания от 0,1 до 1,0 кг, погреш- ность 0,001 кг. 2.Весы циферб- латные, ТУ 25.7425-007-88, пределы взвешива ния от 1 до 25 кг, допускаемая по- грешность ± 0,01 кг. Часы ГОСТ 27752-88, погреш- ность ± 1 мин. За 24 ч. Щуп ТУ 2-034- 225-87, класс точ- ности 2, пределы измерения 100 мм Преобразователь термоэлектричес- кий типа ТХК ГОСТ 3044-84, класс точности 0,5 Потенциометр КСП-3П, ГОСТ 7164-78, пределы измерений от 0 до 300 С, погреш- ность ± 1,5 С Толщиномер ТР-25-1, ГОСТ 11358-89, допуска- емая погрешность ± 0,01 мм с табл.1 Весы настольные циферблатные ти- па ВНЦ, ГОСТ 23711-79, пределы взвешивания от 0,1 до 1,0 кг.Допус каемая погреш- ность ±0,001 кг Преобразователь термоэлектричес- кий ТХК, ГОСТ 3044-84, класс точности 0,5 Секундомер СОС ТУ 25-1894.003-90 Манометр ЭХМ-29 ГОСТ 13717-84, класс точности не ниже 0,5 | Каждая партия Каждая закладка То же -“- -“- -“- -“- Каждая партия -“- -“- -“- | Лаборант Лаборант Вальцовщик -“- -“- -“- -“- Лаборант -“- -“- -“- |

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

6.1. Смесь резиновая НТВ-75 нетоксична и пожаровзрывобезопасна.

6.2. Вредными факторами при изготовлении смеси резиновой являются токсичность и пожаровзрывоопасность ингредиентов. Характеристики токсичности, пожароопасности и действия на человека приведены в табл.15.

Таблица 15

| Наименование материалов и продуктов | Характеристи ки по ГОСТ 12.1.005-88 класс ПДК, опас- мг/м3 ности |  | Вредное воз- действие на человека | Наименование технологи- ческой операции | Наименова ние оборудова ния | Требования безопасности и требования к контролю за содержанием в воздухе рабо- чей зоны вред- ных веществ по ГОСТ 12.1.007- 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каучук СКН-26М Стеариновая кислота Белила цинко- вые Сера Каптакс (2-меркаптобенз-тиазол) Гуанид Ф (дифенилгуа- нидин) Триэтанол- амин Диафен ФП (N-изопропил N-фенил-n- фенилиден- амин) Углерод тех- нический П-803 | 3 4 2 4 2 2 3 2 4 | 26 100 5,0 6.0 1,8 0,5 5,0 2,0 4,0 | Раздражаю-щий наркотик 2типа Сенсибили- зирующее действие, вызывает дерматит Вызывает за болевание дыхатель- ных путей, слизистой оболочки пищеварительных органов Токсичес-кое,у чувст-вительных людей может быть экзема Не токси- чен, раздра- жает сли- зистые обо- лочки, кожу Раздражаю- щее, сенси-билизирую-щее, вызы- вает покрас- нение век, жжение в глазах, го- речь во рту Может вы- зывать дер- матиты Раздражаю- щее дейст- вие, вызы- вает горечь во рту Раздражаю- щее, при вдыхании может вы- зывать забо- левание легких | Развеска и изготов-ление смеси То же | Весы, вальцы То же | Помещение должно быть снабжено при точно-вытяжной вен тиляцией. Применение специальной одежды,перчаток,соблюде- Ние личной гигиены То же |

6.3. Работу при изготовлении смеси резиновой проводят в специальной одежде, принятой для химической и нефтехимической промышленности в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также применяют средства индивидуальной защиты: противопылевый респиратор ШБ-1 “Лепесток-200” по ГОСТ 12.4.028-76, защитные очки по ГОСТ 12.4.013-85, резиновые перчатки по ГОСТ 20010-74.

6.4. Безопасное ведение технологического процесса изготовления смеси резиновой НТВ-75 проводят согласно действующим на предприятии правилам безопасности, технологическим инструкциям, инструкциям по охране труда и пожарной безопасности:

- для работы по навеске каучуков и ингредиентов;

- для работы на вальцах;

- для работы на вулканизационном прессе.

7.ОТХОДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ

7.1. Отходы производства, способы их использования и уничтожения.

Изготовление смеси резиновой НТВ-75 практически безотходное производство.

7.2. Сточные воды, подлежащие очистке.

При изготовлении смеси резиновой НТВ-75 вода используется для охлаждения оборудования, поэтому считается условно чистой.

8.ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ПРАВИЛА ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

8.1 Перечень наиболее опасных мест на производстве приведен в табл.16.

8.2 Общие требования безопасности персонала при выполнении технологических операций и работе на оборудовании/

8.2.1 К работе на оборудовании допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, прошедшие профессиональную подготовку, инструктаж.

8.2.2 Перед началом работы необходимо проверить состояние и действие устройства аварийной остановки, исправность оборудования.

8.2.3 Запрещается исправление и чистка оборудования на ходу.

8.2.4 Запрещается допуск на рабочее место посторонних лиц, отвлечение посторонними занятиями.

8.2.5 Необходимо соблюдать нормы загрузки оборудования и перемещения тяжестей.

Наиболее опасные места при производстве

Таблица 16

| Технологи- ческая операция | Наименова- ние обору- дования | Характер опасности | Причины возник- новения аварий- ной ситуации | Действие персо- нала при возник- новении аварий- ной ситуации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смешение резиновой смеси | Вальцы | Особо опасный | Невниматель- ность рабочего, несоблюдение правил техники безопасности, неисправность оборудования, захламленность рабочего места | Нажать на ава-рийную кнопку, затем выклю- чить вальцы через кнопку “стоп”, вызвать механика |

9.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Характеристика оборудования приведена в табл.17.

Таблица 17

| Наименование оборудования | Обозначение документа | Назначение | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Вальцы Пд 630 315315 Пресс гидравли- ческий вулкани- зационный 100 – 4002Э 160 – 400Э | ГОСТ 14333-79 ГОСТ 11997-89 | Смешение ингредиентов Вулканизация образцов для испытаний | Диаметр рабочей части валков, мм переднего – 315 заднего – 315 Фрикция 1:1,25 Номинальное усилие 1,0 МН (100 гс) 1,6 МН (160 гс) |

Примечание: Допускается замена предлагаемого оборудования на

аналогичное с заданными техническими характеристиками

Заведующий кафедрой

ХТПЭластомеров                                                     В.Н.Красовский

Руководитель темы                                                  В.И.Клочков

Ответственный исполнитель                                  Г.А.Соловьева

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела охраны

труда и техники безопасности                              А.М.Болдырев

Норм.контролер                                                      Т.С.Вавер